- Historial de densidades y flujo de relave depositado en tranque desde puesta en servicio.

|  | Flujo Relave |  | Densidad |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m³/mes | %solidos | gr/cc |
| ene-15 | 3.074.090 | 59,8 | 1,60 |
| feb-15 | 2.665.513 | 57,8 | 1,57 |
| mar-15 | 3.154.146 | 58,1 | 1,58 |
| abr-15 | 3.188.581 | 58,8 | 1,59 |
| may-15 | 3.377.604 | 59,6 | 1,60 |
| jun-15 | 3.652.308 | 57,5 | 1,57 |
| jul-15 | 3.526.837 | 60,4 | 1,61 |
| ago-15 | 3.032.885 | 61,4 | 1,63 |
| sep-15 | 1.710.610 | 61,7 | 1,64 |