ANEXO N° 2: DESCRIPCION DE TIPO DE MANTENCIONES EN

CONVERTIDORES PEIRCE SMITH (CPS)

- Mantenciones mayores:

Se entenderá por mantenciones mayores de los CPS, aquellas en que el equipo requiere enfriarse para hacer cambios en su mampostería refractaria. En este tipo de mantenciones, una vez concluido el cambio refractario se realiza un precalentamiento controlado del ladrillo desde temperatura ambiente hasta 1.200 °C, para lograr su acondicionamiento, de acuerdo a sus características propias (dilatación, presencia de humedad, composición química, etc.).

En estas mantenciones se distinguen reparación total, reparación parcial y trasplantes de línea de toberas.

- Reparación total/parcial: Es aquella que implica el reemplazo del 100% de la mampostería refractaria del equipo en el caso total y en el parcial corresponde a cambios en zonas localizadas. Requiere el enfriamiento completo hasta temperatura ambiente para la ejecución de los trabajos. La duración de reparación es aproximadamente entre 20 y 25 días pudiendo variar según condición. El precalentamiento en este tipo de reparación tiene una duración entre 48 y 72 horas, la que se realiza con sistema Hot-Work. Para el año 2016, las mantenciones están programadas a ejecutarse en enero, marzo, julio, agosto y noviembre. Estas fechas pueden variar y dependerán del grado de desgaste que presenten la mampostería refractaria de cada equipo.

- Trasplantes en caliente: Es aquella reparación que comprende el recambio de la mampostería refractaria en la línea de toberas. La intervención en este caso, no requiere de un enfriamiento a temperatura ambiente, para la ejecución de los trabajos, el equipo se encuentra con temperatura por la inercia térmica del ladrillo.  El precalentamiento se realiza una vez terminada la reparación y dura aprox. 24 horas, realizándose con quemadores auxiliares. Los trasplantes se realizan cada 40 días aproximadamente en cada equipo.

- Mantenciones rutinarias:

Se entenderá por mantenciones rutinarias aquellas que se realizan con el equipo en caliente. Son de corta duración, por lo general menores a 12 horas, acumulando durante el mes del orden de 45 horas. En éstas se realiza mantención de equipos periféricos asociados, limpieza de ducto y sistema de extracción de gases, entre otros. La mantención de temperatura se realiza con el quemador auxiliar.